DATE : 2012.01.3

		제 품 승 인 원

제 출 업 체 : ??????

제품의 정의 : 초소형슬립링

MODEL NO : SKS-C012

작 성 업 체 정 보
주소	경기도 부천시 오정구 삼정동 364
TEL	031)435-2587
FAX	031)435-2550
담당자	정 성 훈 대리

슬 립 링 코 리 아

시방 변경 VERSION
번호	시방 변경 내용	변경일자	페이지	비고
	Slip Ring 슬립링코리아

초소형 슬립링 PART

(회전 장비)

목   차

Ⅰ. 개요 및 특징...............................................................4

Ⅱ. 제품 SPECIFICATIONS..................................................5

Ⅲ. 원자재 사양서..............................................................6

Ⅳ. 검사항목.....................................................................8

V. 제품 치수 도면............................................................9

◎ 제품 개요

가. 전선으로 연결된 고정체와 회전체의 회전운동으로 케이블의 꼬임 없이 연속회전이 가능하게 하는 장치로 전기적 제어신호와 데이터, 영상 및 전원을 전달 시켜주는 주요부품입니다.

나. 금 합금 형태의 브러쉬와 금 도금이 되어 있는 링을 사용하여 전기적인 노이즈, 유지보수, 수명 등의 문제점을 해결한 제품입니다.

◎ 특   징

가. Spindle Ring은 황동의 재질에 금도금을 0.005mm 하였고, Brush는 합금형태의  Wire로 구성되어 탁월한 내마모성과 전기 전도율, 안정적인 접촉저항을 보증합니다.

나. 면 접촉에 의한 전달방식이 아닌 곡면 점접촉 방식으로 유지보수가 필요 없는 반영구적인 제품수명을 보증합니다.

다. 미국 ANSI규격을 적용한 Wire Brush 합금방식으로 성능보장

라. 12회로에 의한 안정적인 회로구성 및 신호전달이 가능합니다.

마. Teflon AWG 28 Wire는 외경 0.68에 속심 0.027/19로 구성되었습니다.

(미국 표준규격 2842/19 ET-28)

Slip Ring                                                  슬립링코리아

Specification
Model				SKS-C012
Guaranty life				5천만회전
Material	Housing			ABS 사출성형
	Cover A,B			ABS 사출성형
	Barrier			ABS Molding Type
	Brush Block Ⅱ. 제품 SPECIFICATIONS			ABS Molding Type
	Spindle Ring			Cu재질 Au도금 5㎛
	Teflon Wire			AWG 28 0.027/19
	Bracket			EPOXY Molding
Electrical	Number of Circuit			12 Circuit
	Current Rating			2Amps/Circuit (28AWG)
	Voltage			210 VDC / 240 VAC Circuit
	Insulation Resistance			1000megaohms @ 500 VDC
	Noise			70milliohms max. tested @ 6 VDC 50milliohms when running @ 5~15rpm
	Operating Speed			200rpm continuous
	Temperature			-40℃ ~ +80℃
Size	Total Size			SKS-C012
				H42.5 OD∅21.7
	Housing Size			∅44.4
	Ring Size			∅7.7
	Lead Lengths			300mm
	Flenge Size			PCD ∅34.9
Wire Color (AWG28_ 테프론)	1	2	3		4	5	6	7
	검정	빨강	초록		주황	파랑	백색	보라
	Black	Red	Green		Orange	Blue	White	Purple
	8	9	10		11	12
	회색	노랑	갈색		투명	분홍
	Gray	Yellow	Blown		transparency	Pink

항 목	규 격 치	분 석 치	판 정
파라듐(Pd)	25 %		Y
백금(Pt)	12 %		Y
금(Au)	18 %		Y
은(Ag)	35 %		Y
구리(Cu)	10 %		Y
특기사항 상기 합금 비율은 10%의 오차 범위로 작성하였으며 정확한 합금 비율은 제공할 수 없음을 알려 드립니다.
上記와 같이 報告드립니다.

Ⅲ. 원자재 사양서.

◎ Wire Brush의 성분분석표

◎ Wire Brush의 물리적 DATA

Mechanical Properties of Wire

(0.004 to 0.020 in. (0.1 to 0.5 mm) diameter)

특 성 (Property)	성 질 (Temper)
	Solution- Annealed	Stress-Relieved	Ductile Heat-Treated Age-Hardened	Heat Treated Age-Hardened
Tensile strength, ksi	110-130	140-170	160-190	160-200
Tensile strength, MPa	760-900	970-1170	1100-1310	1100-1380
Elongation, % in 2 in. (51 mm)	20min	10-20	8-18	1-10
Hardness, Knoop B	200-260	280-340	320-370	350-410
Hardness, Vickers, 100-g load (50-g under 0.005-diameter)	190-250	265-340	320-380	330-400

Spindle 도금측정

측정일자 : 2012. 01. 3

품    명 : 초소형 Ring	SPEC : Au 8 / Ni-P 4

검사항목

어플리케이션 : Au/Ni-P/Cu

허용공차

원소	기준 값	최소 값	최대 값
Ni-P	12.000	0.010	26.000	μm
Au	22.000	0.010	34.000	μm

cur.	Au (μm)	+/-Ni-P(μm)		+/-
1	7.092	0.191	4.381	0.239
2	7.086	0.191	3.595	0.227
3	8.134	0.191	3.725	0.226
4	7.682	0.192	3.299	0.218
5	7.457	0.189	3.463	0.218

측정결과

	Au (8) μm	Ni-P (4) μm
평균값	7.490	3.692
1 Sigma	0.268	0.416
최소값	7.086	3.299
최대값	8.143	4.381

통계데이타

검사 조건표
측정 회사명		슬립링코리아			측정방법						계측기 검사
측정 MODEL		초소형 Slip Ring P/N : SKS-C012			허용오차						±2%
측정 시험 부서		생산기술부/품질검사팀			측 정 자						고정숙 과장
시험항목	검사방법 및 조건		규 격			측 정 회 수							판 정
						X1	X2		X3	X4		X5
접촉저항	Multi Test 저항측정 측정길이 300mm		1mΩ max. tested @ 6 VDC			0	1		0	1		0	Y
			30mΩ when running @ 5~15rpm			2	3		2	2		3	Y
절연저항	인접 PIN간 절연도		> 1000mΩ 500VDC			1546	2003		1894	1699		2011	Y
회전토크	순간적인 회전 토르크 검사		< 120㎛			8	5		7	4		8	Y
노이즈	Multi Test 저항측정 측정길이 300mm		< 300mΩ			Y	Y		Y	Y		Y	Y
내구성	최대 200RPM 회전 후 출력시험 300mΩ이내		> 5천만 회전			샘플 Test							Y
판정	규격 내		판정 의견	양 호				시 료
	규격 외
1. 시험성적서는 선전 및 기타 소송용도로 사용할 수 없음. 2. 시험성적서는 승인 없이 복사하여 사용할 수 없음.

Ⅳ. 검사항목

Slip Ring Ass'y

Ⅴ. 제품 도면